上海汇精亚纳米新材料有限公司

空心陶瓷微珠（Cenospheres）

空心陶瓷微珠的产品物理性能:

| 形状 | 流动性优越的空心球状粉 |
| --- | --- |
| 粒径(μm) | 10--400 |
| 颜色(g/cm3 ) | 灰色 |
| 真密度 | 0.6-0.8 |
| 堆积密度(g/cm3) | 0.3-0.4 |
| PH值 | 水分散系中6 |
| 熔点(℃) | ≥1400 |
| 抗压强度(Mpa) | ≥350 |
| 导温系数(m2/h) | 0.000903-0.0015 |
| 导热系数(W/m·K) | 0.054-0.095 |
| 吸油率g(oil)/g | 0.68-0.69 |

化学成份：

| SiO2 | AI2O3 | Fe2O3 | CaO | TiO2 | MgO | K2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50-60% | 20-40% | 0.5-5% | 0.5-3.5% | 1-3% | 0.8-2% | 1-4% |

用途：     
    作为充填剂可用于保温隔热、防火涂料、木塑制品（代木、仿木）、聚合物、胶粘物、腻子、玻璃钢、电绝缘材料、复合材料、耐火材料、保温材料、防水涂料、建筑材料、正广泛用于航天、航海、汽车、农药载体等工业。
独特的性能：
1、改善流变性、降低粘度、减轻制品重量
 空心陶瓷微珠流动性极佳，可降低粘度和改善流变性及流动性，0.3-0.4的比重使其可大大减轻制品的重量降低成本，是不饱和树脂的新型功能性填充料。
2、高填充能力、释低粘结剂用量
空心陶瓷微珠系球状，具有最小的比表面积，故粘合剂用比一般的填充剂要少。
4、化学性稳定性
空心陶瓷微珠硅酸铝的材料成分使其具有很强的化学稳定性。
5、耐火性
空心陶瓷微珠珠熔点在1400度以上，可作为防火涂料的一种很好的股料，特别适用于膨胀型防火涂料。
6、保温绝热隔音性:薄壁密闭型空心球体结构，使其拥有独特的保温、绝热、隔音等效果，广泛应用于保温隔热隔音涂料制品。

7：农药载体
主要产品：40-60目、80-120目、150—200目等产品。

包装：25KG/袋

上海汇精亚纳米新材料有限公司

Shanghai huijing Sub-Nanoseale New Material Co.,Ltd.

销售总部地址：上海市奉贤区望园南路1588弄绿地未来中心A3

销售总部电话：021-34306661(总机)     传真:021-34307094

http://www.shhuijing.com        E-mail:liutaotyb@sina.com

上海地址:上海市奉贤区金钱公路4835号        邮编:201407

电话:021-34306640             E-mail:13817540232@163.com

安徽分厂:凤阳汇精亚纳米新材料科技有限公司

厂址:安徽省凤阳县浙商工业园              邮编:23310